Строительство плавательных бассейнов смесями МАПЕЙ

1. Бетонная чаша бассейна должна простоять как минимум 3 месяца, желательно пол года, чтобы влажность бетона была стабильна. Поверхность бетона должна быть чиста от цементного «молока», грязи, краски, смесей и т.д. Поверхность бетона обрабатывается любым  подходящим методом. Для нахождения строительных ошибок рекомендуется наполнить бассейн водой на пару недель через 1-2 месяца после завершения работ и, при необходимости, произвести исправительные работы (МАПЕЙ MAPEGROUT смесями).

2. Очищенную поверхность бетона покрывают и выравнивают, если надо, NIVOPLAN смесью, обрабатываемость которой улучшают смесью воды (3-3,5 литра) и PLANICRETE (1,5-2 литра ) на 25 кг  NIVOPLANа, Перемешать механическим путем и  покрывать слоем до 20мм. В случае слоя толщиной 1см, оставить высыхать на 5 дней.

3. С помощью смеси MAPELASTIC наносится водонепроницаемый слой, толщина которого при двухразовом покрытии не должна быть меньше 2мм.

- Поверхность увлажняется, но нельзя наполнять бассейн водой

- Смешать 2ухкомпонентный MAPELASTIC механически, но не долго, чтобы в смесь не попало чрезмерное количество воздуха. Сначала нанести MAPELASTIC в углы, водосливы и  на «подвижные» фуги. После, еще влажную смесь в перечисленных местах, покрыть лентой MAPEBAND.

- Как только лента высохла, покрыть MAPELASTICом всю поверхность, как минимум 1,8кг/м².

- Затем положить армированную стекловолокном сетку 4*4мм, используя 6-8 мм зубчатый шпатель и разровнять гладким шпателем, чтобы сетка была полностью заполнена смесью. При нормальных условиях сохнет 5 часов.

- Второй слой MAPELASTICа, как минимум 1,8кг/м², наносится зубчатым шпателем (зубчатость 3 мм), после чего выравнивают гладким шпателем. Гидроизоляция бассейна теперь готова. Плиточные работы начинают после высыхания смеси, т.е. примерно через 5 дней.

4. Плиточные работы делаются смесью GRANIRAPID или ADESILEX P10, перемешанным с латексом  ISOLASTIC (разведенным с водой в пропорции 1:1).

Необходимо обеспечить 100% соприкасание плитки со смесью без пробелов, проверяя это, приподнимая время от времени плитку. Для лучшего результата обратную сторону плитки можно тоже покрывать смесью. При укладке стеклянной мозаики, использовать белую смесь GRANIRAPID. После укладки оставляют сохнуть 8 часов.

5. Затирают фугой ULTROCOLOR PLUS или смесью FUGOLASTICа с затиркой KERACOLOR. ULTROCOLOR PLUS допускает наполнение бассейна уже через 48 часов. В случае бассейна с морской или теплой водой, использовать кемикало-стойкую эпоксидную затирку KERAPOXY.

6.Подвижные места (напр. внутренние углы) наполняются силиконом MAPESIL AC, впитываемость которого улучшает грунт PRIMER FD, который наносится на затирку до силикона.

Большие поверхности желательно разделить на секторы 5*5м и  их границы тоже обработать силиконом.  При нормальных условиях можно наполнить бассейн уже через 7 дней.