# KERACRETE

# SÜNTEETILINE KUMMILATEKS

# + KERACRETE POWDER

# KASUTUSALAD:

# Igat liiki keraamiliste katteplaatide paigaldamiseks sees ja väljas. Eriti sobiv klaasmosaiigi, portselani ning teiste mitteimavate plaatide liimimiseks.

# Igat liiki loodus- ja tehiskivist plaatide paigaldamiseks sees ja väljas.

# Tsementmördi lisand õhukesele krohvisegule, näit. nakkepahtelduseks.

# Kasutamise näited:

# Klaasmosaiigi, metlahplaatide jne. paigaldamine ujumisbasseinides.

# Klaas- või portselanmosaiigi, metlahplaatide ning ääreribade paigaldamine terrassidele, rõdudele ja fassaadidele.

# Igat liiki keraamiliste plaatide paigaldamine, kus nõutakse teatud happe-kindlust (meiereid, kuumaveevannid, kääritusmahutid, veinikeldrid jm. objektid keemia- ja toiduainetetööstuses.

# Marmor- ja teiste looduskivist plaatide kinnitamine

# Õhukese kihina tsementparandusmört.

# Tehnilised omadused:

KERACRETE, sünteetiline kummidispersioon, segatakse tsemendi ja liivaga mördiks, millel on väga tugevad kleepumisomadused. Vett ei lisata.

# KERACRETE nakkub kivistudes oluliselt kahanemata ka kõige probleemsemate aluspindadega ning talub kõrget mehaanilist ja termilist koormust.

# KERACRETE on veekindel, vananemiskindel  ning vastupidav lahjendatud hapetele ja teistele keemilistele ühenditele.

# Tähtsad nõuanded:

# KERACRETE’t mitte kasutada vibreerivatel või tugevalt deformeeruvatel pindadel nagu puit, asbesttsement. Selle asemel tarvitada KERALASTIC’ut.

# KERACRETE’t mitte kasutada metallaluspindadel (kasutada KERALASTIC’ut).

# Kipsaluspinnad kruntida eelnevalt PRIMER G’ga või MAPEPRIM SP’ga.

# Tsementi sisaldavad aluspinnad peavad olema piisavalt kuivanud (umbes 1 nädal 1cm paksuse kohta).

# KERACRETE mördi kleepumisomadused on tuulise ja kuuma ilmaga ajaliselt piiratud. Tuleb sõrmega proovida, kas paigaldatud segukihile pole tekkinud kelmet. Kui on, tuleb segukihti läbikammides uuendada.

# Seinale plaatides toetada suuremõõtmelisi plaate.

# KERACRETE’t mitte kasutada niiskust mittesiduvate plaatide paigaldamiseks veekindla praimeriga immutatud betoonile või krohvile.

# KASUTAMISE EESKIRJAD:

# Aluspinna ettevalmistamine:

Aluspinnad peavad olema tugevad, kandvad, tolmu- ja õlivabad. Niisketel või vett mitteimavatel aluspindadel on KERACRETE kõvenemine oluliselt aeglustatud. Päikese käes kuumenenud pindasid jahutada veega kastes.

# Kipsi sisaldavad pinnad peavad olema absoluutselt kuivad (teha niiskuseproov), tugevad ja tolmuvabad. On absoluutne nõue  kruntida neid  PRIMER G–ga. Märgades ruumides soovitame PRIMER S või  PRIMER SP-ga. Neid vahendeid peab kasutama ka anhüdriitpõrandate plaatimisel.

# Kleepmördi valmistamine:

# 2 osa peent liiva ja 2 osa tsementi segada 1  osa KERACRETE’ga ühtlaseks massiks. Kuivsegu (portland-tsement  või valge tsement ja kvartsliiv) võib olla segatud kuivseguks nimetusega KERECRETE  PULVER. Segu  vahekord on siis järgmine: 1 osa KERACRETE’t, 4 osa PULVER (valge või hall). Kuivsegu lisada kummidispersioonile ja segada mikseriga hästi läbi. Segu plastilisus on  sõltuv liiva teralisest koostisest. Vajaduse korral võib mördile KERACRETE’t või vett juurde lisada. Pärast paari minutilist seismist segada uuesti tugevasti läbi. Et segu plastilisust parandada ja kleepuvusaega pikendada, võib liivatsemendi segu osaliselt halli või valge KERABOND’iga või ADESILEX P9-ga asendada.

# Kleepmördi pealekandmine:

Alguses kanda sileda kelluga peale nakkekiht ja seejärel sobiva hammaskelluga paigalduskiht. Hammaskellu  tuleb valida selline, et oleks tagatud plaadi nake. Sisetingimustes seintele ja kerge koormusega põrandale paigaldades peab seguga olema kaetud 65–70 % plaadi pinnast ja 100 % kui on tugevalt koomatud põrand või mis tahes välistingimused.

# MEIE  SOOVITAME:

# Mosaiikplaatidele kuni 5x5cm MAPEI kellu nr.4 (kulu ca 2 kg/m²);

# Peen- ja klaasmosaiik paberil (eriti heledad toonid) paigaldada KERACRETE + KERACRETE PULVER seguga, täites seguga samaaegselt ka vuugid;

# Kõige enam levinud plaadi suuruste jaoks hammas-kellu nr.5 (kulu ca 3 kg/m²);

# Tugevalt profileeritud  või ribitatud tagaküljega plaatidele (metlahplaadid jne.) hammaskellu nr.6 (kulu ca 5 kg/m²);

# Plaatide paigaldamisel välistingimustes soovita-me kanda mördi nii plaatidele kui ka seinale (Buttering-Floating meetod). 100 % kattuvuse nõuet tuleb tingimata kasutada ujumisbasseinide, veehoidlate jne. ja plaatimisel suuremõõtmeliste (üle 9 dm²) plaatidega. Kui vesi pääseb plaatide taha, löövad plaadid külmudes lahti.

# Plaatide paigaldamine:

Plaatide vees leotamine ei ole vajalik. Vajaduse korral võib lühiajalise vettekastmisega eemaldada tolmu. Plaadid suruda kinni harilikul viisil tagades vajaliku nakke.  Pealekantud segu võib normaalsetel tingimustel lahtiselt olla ca 10-15min..

Otsese päikesepaiste, tuule ja väikese õhuniiskuse kui ka tugevasti imava aluspinna puhul võib see oluliselt lüheneda. Seetõttu tuleb paigalduskihti jooksvalt kontrollida, kas kelmet ei ole tekkinud (sõrmeproov). Kelme korral tuleb paigalduskihti uuendada.       soovitata

Paigalduskihi niisutamist ei soovitata,

Sest vesi fungeerib eralduskihti.

Aluspinna niisutamine veega enne segu paigaldamist pikendab segu avatud  oleku aega.

Paigaldatud plaatide korrigeerimine peab toimuma 30 minuti jooksul. KERACRETE-ga paigaldatud katteid tuleb 24 tundi vee eest ning 5-7 päeva külma ja otsese päikesekiirguse eest hoida.

# Paberiga kaetud mosaiigilt tuleb paber nii vähese veega kui võimalik ettevaatlikult eemaldada, et mosaiigi tükid ei nihkuks. Põranda korral saab seda teha siis kui KERACRETE tardumine on alanud. Tähelepanelik peab olema juhul kui aluspind on niiske või mitteimav ning segu tardumise algus on oluliselt pikenenud.

# Ujumisbasseinid täita veega esimest korda umbes 21 päeva pärast. Tüüpiline KERACRETE lõhn väheneb koos mördi väljakuivamisega ja kaob lühikese aja pärast täielikult.

# Vuukimine:

Pärast kleepmördi piisavat kõvenemist võib plaate vuukida tavalisel viisil. Normaalvuukidele soovitame KERACOLOR FINE GRAIN, laiadele vuukidele soovitame KERACOLOR LARGE GRAIN samuti ULTRACOLOR-it. Neid on saadaval 24 eri värvitoonis. Kui vuukidelt nõutakse elastsust ja veepidavust, siis soovitame KERACOLORit kasutades seguvee asemel FUGOLASTIC’ut. Kui vuugid peavad olema happekindad soovitame vuukida KERAPOXY’ga (kahekomponentne epoksüüdvuugitäide), mida on 24 värvitoonis.

Eraldus- ja paisumisvuugid täita MAPESIL AS’ga, ühekomponentse silikoontihendusmassiga.

Paisumisvuugid, mis on projekteeritud raskelt koormatavatesse põrandatesse tuleb teha MAPEFLEKS  PU 21.

Vertikaalsete, kerge koormusega ühendusvuuke võib  tihendada akrüültihendusmassiga MAPEFLEX AC4’ga.

Puhastamine:

Tööriistad ja käed puhastada rohke veega enne kui kleepsegu on ära kuivanud. Hilisem puhastamine on raske ja seda võib teha kasutades lahusteid näit. white spirit.

Kulu:

Kasutades erinevaid hammaskellusid:

nr.4:   2,5 kg/m² = 0,5 kg/m² KERACRETE + 2 kg KERACRETE PULVER

nr.5:   3 kg/m² = 0,6 kg/m² KERACRETE + 2,4 kg KERACRETE PULVER

nr.6:   5 kg/m² = 1 kg/m² KERACRETE + 4 kg KERACRETE PULVER

Tarnevorm:

KERACRETE  25, 10 ja 5 kg plastkanistrites.

KERACRETE PULVER  hall  ja

KERACRETE PULVER valge 25kg paberkottides.

TEHNILISED ANDMED:

________________________________________________________

Kooskõlastatud:	- Euroopa direktiivid UEA tc

- USA normid: ANSI A 118.4-1982

- Saksa normid: DIN 18156 - M

- Kanada normid: 71 GP 30 M  tüüp 2

________________________________________________________

TOOTE OMADUSED:

Tarnevorm:			tihe vedelik

Värvus:				rohekasvalge

Erikaal:				1.01 g/cm³

pH:				10

Kuivainesisaldus:		21%

Brookfield’i viskossus (mPa-s):	25000

Säilivusaeg:			12 kuud originaalpakendis, kaitsta

külma eest

Terviseohtlikkus

EEC 88/379 järgi:		ei

Süttivus.			ei

Tollitariif:			4002/1100/0

________________________________________________________

KASUTUSANDMED (+23°C - -50% R.H.):

Segamisvahekord:	1 osa KERACRETE’t segada 2 osa tsemendi

ja 2 osa liivaga või 1 osa KERACRETE’t

segada 4 osa KERACRETE PULVER’iga.

Segu konsistents:		pasta

Tihedus:			1.90 g/cm³

Segu pH:			ca 12

Segu kasutamisaeg:		90 minutit

T° töö ajal:			+5°C … +35°C

Pealekantud lahtise segukihi

kleepimisomadused:		10-15 minutit

Korrigeerimisaeg:		30 minutit

Vuukimine:          seinad     - 	4 – 6 tunni pärast

põrandad -   	mitte enne 24 tundi

Käidav:				pärast 3 päeva

Täielikult koormatav:		pärast 14 päeva

________________________________________________________

Kleepemördi omadused:

Veetihedus:			väga hea

Vananemiskindlus:		väga hea

Õli- ja lahustikindlus:		piiratud

Happe- ja leelisekindlus:	keskmine

T° kindlus:			-30°C…+90°C

Elastsus:			piiratud

Nakketugevus:

- pärast 28 päeva:		 		22 N/mm²

- pärast  7 päeva + 14 päeva +60°C:		25 N/mm²

- pärast  7 päeva + 21 päeva vees:		20 N/mm²

- pärast 25 külmutus-sulatustsüklit:		20 N/mm²

Paindetugevus:				70  N/mm²

Survetugevus:				150 N/mm²

# Text boxes

(

Maaletooja:

AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt 137

11314 Tallinn

tel. +372 650 0720

fax.+372 650 0723