PINDADE ETTEVALMISTUS

Pinnad puhastada käsitsi  või mehaaniliselt tolmust, tsemendipiimast, õlidest ja rasvadest, eelmistest pinnakattest, roostest ja lahtistest ning vigastatud osadest. Operatsiooni eesmärgiks on saada järgnevate töötluste jaoks puhas ning tugev aluspind.

MEHAANILISELT JA/VÕI KÄSITSI

- Pindade täkkimine

- Puhastamine liivapaberiga

- Puhastamine terasharjaga

  - Metallpinnad

  - Betoonpinnad

- Puhastamine rasvadest ja õlidest puhastusvahenditega (keskpärase tulemuse saab ka pindade kuumutamine põletiga. Kuumusest tulenevalt eralduvad betoonpinnast õlid ja rasvad, eemaldades need koheselt pühkides lapiga).

MEHAANILISELT

- Kõrgsurvepesu

- Liivapritsiga

- Vibroseadmetega

- Vaakumseadmetega

- Pindade freesimine (betoonpõrandad)

RAUDBETOONI PARANDUSED

Kui betooni kahjustused on juba silmaga nähtavad, on ainuke lahendus pinna/konstruktsiooni parandus. Parandusmeetodid ja materjalid olenevad pindadest ning nende kahjustatuse ulatusest ja sügavusest.